团    体    标   准
 P                                                 
                                                                           备案号：
全装修住宅室内装饰装修

防水防潮工程技术规程
2021- ** - **   发布                                           2021- ** - **  实施

                 广西建筑装饰协会                  发布

团体标准
全装修住宅室内装饰装修防水防潮

工程技术规程

****
                       主编单位：西牛皮防水科技有限公司

批准部门：广西建筑装饰协会
施行日期：     年    月    日
2021  广西

前   言

本规程编制组经广泛调查研究，认证总结实践经验，参考有关国家标准和国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规程。

本规程共分7章。主要内容包括：1 总则；2 术语；3 基本规定；4 材料；5 设计；

6 施工；7 质量验收。

本规程由广西建筑装饰协会负责管理，由西牛皮防水科技有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送西牛皮科技园（广西南宁市兴宁区三塘镇西牛皮科技园，电话0771-5623151），以供今后修订时参考。

本规程主编单位：西牛皮防水科技有限公司

本规程参编单位：（排名不分先后）
广西建林装饰工程有限责任公司

                广西新美格建设集团有限公司

广西呈美建筑装饰集团有限公司

广西同盛建筑装饰工程有限公司
广西北投装饰装修有限公司
                广西华通建筑装饰工程有限公司

                广西中庭装饰工程集团有限责任公司

                广西联饰建筑装饰工程有限公司
本规程主要起草人员：
本规程主要审查人员：

目  录
31 总则


42 术语


53 基本规定


64 防水材料


64.1 防水涂料


74.2 防水卷材


74.3 刚性防水材料


84.4 密封材料


84.5 防潮材料


95 设计


95.1 一般规定


95.2 功能房间防水设计


95.3 技术措施


105.4 细部构造


136 施工


136.1 一般规定


136.2 基层处理


136.3 防水涂料施工


146.4 防水卷材施工


146.5 刚性防水材料施工


146.6 密封材料施工


157 质量验收


157.1 一般规定


157.2 基层


167.3 防水与密封


177.4 保护层


177.5质保年限


18附录A 防水材料复验项目及现场抽样要求


20本规程用词说明


21引用标准名录


22条文说明




1 总则
  1.0.1 为提高全装修住宅室内防水防潮工程的技术水平，确保全装修住宅室内防水防潮的功能与质量，制定本规程。

  1.0.2 本规程适用于全装修住宅的卫生间、厨房、浴室、露台及半封闭阳台、设有配水点的全封闭阳台、功能房间墙地面、独立水容器等室内防水防潮工程的设计、施工和质量验收。同时也适用于新建和既有住宅的防水防潮工程。

 1.0.3全装修住宅室内防水防潮技术应遵循“一体化”的原则，推行标准化、模数化，积极采用新技术、新工艺、新材料、新产品。
1.0.4 全装修住宅室内防水防潮工程的设计和施工应遵守国家有关结构安全、环境保护和防火安全的规定。

1.0.5 全装修住宅室内防水防潮工程的设计、施工和质量验收除应符合本规程外，尚应符合国家、行业及广西壮族自治区现行有关标准的规定。

2 术语

2.0.1 全装修住宅

  在住宅交付使用前，套内和公共部位的墙面、地面、设备管线及开关插座等全程装修并安装完成，给排水、燃气、照明供电、智能化等系统和厨房、卫生间的基本设施安装到位，已达到基本使用功能和性能要求的住宅。
2.0.2 功能房间
有防水、防潮功能要求的房间。

2.0.3 溶剂型防水涂料

以有机溶剂为分散介质，靠溶剂挥发成膜防水涂料。

2.0.4 独立水容器

现场浇筑或工厂预制成型的、不以住宅主体结构或填充作为部分或全部壁体的水容器。
2.0.5 配水点

给水系统中的用水点。

2.0.6 胎体增强材料
是用于涂料防水层中增强用的皮芯结构无纺布、聚酯纤维无纺布等。
3 基本规定
  3.0.1 全装修住宅室内防水防潮工程应遵循防排结合、刚柔相济、因地制宜、经济合理、安全环保、综合治理的原则。

  3.0.2 全装修住宅室内防水防潮工程宜根据不同的设防部位，选用适宜的防水材料，相邻之间应具有相容性。

3.0.3 密封材料宜采用与主体防水层匹配的材料。

3.0.4 全装修住宅室内防水防潮工程完成后，楼、地面和独立水容器的防水性能应通过蓄水试验进行检验。

3.0.5 全装修住宅室内外排防水系统保持畅通。

3.0.6 全装修住宅室内的防水材料应采用符合国家标准的绿色环保产品，不得采用国家和广西壮族自治区禁止使用的材料。
3.0.7全装修住宅室内防水防潮工程应积极采用通过技术评估或鉴定，并经工程实际证明质量可靠的新材料、新技术、新工艺。

4 防水材料
4.1 防水涂料

4.1.1 全装修住宅室内防水防潮工程宜使用水性橡胶高分子防水涂料、建筑构件连接处防水密封膏、水性橡胶防水膏等水性防水涂料。

4.1.2 全装修住宅室内防水防潮工程不得使用溶剂型防水涂料。

4.1.3 对于全装修住宅室内长期浸水的部位，不宜使用遇水产生膨胀的防水涂料。

4.1.4 水性防水涂料的性能指标应符合表4.1.4的规定。

表4.1.4  水性防水涂料的主要性能指标

	项  目
	技术指标

	
	Ⅰ
	Ⅱ
	 Ⅲ 

	固体含量 / %
	≥70

	表干时间 / h
	≤2.0

	实干时间 / h
	≤5.0

	与水泥砂浆干燥基面粘结强度 /MPa
	≥0.5
	≥0.5
	≥0.7

	不透水性（0.3MPa,30 min）
	不透水

	低温柔性
	-5℃，2h，无裂纹
	-10℃，2h，无裂纹
	-20℃，2h，无裂纹

	耐热性
	80℃，5h，无流淌，滑动，滴落，表面无密集气泡


4.1.5 水性防水涂料的有害物质限量应分别符合表4.1.5的规定。

表4.1.5水性防水涂料中有害物质含量指标
	项    目
	水性防水涂料

	挥发性有机化合物（VOC）g/L
	≤80

	游离甲醛
	≤100

	苯、甲苯、乙苯和二甲苯总和（mg/kg）
	≤300

	氨（mg/kg）
	≤500

	可溶性重金属（mg/kg）
	铅
	≤90

	
	镉
	≤75

	
	铬
	≤60

	
	汞
	≤60


注：对于无色、白色、黑色防水涂料，不需测定可溶性金属。

4.1.6 用于增强的胎体材料宜选用皮芯结构无纺布、聚酯纤维无纺布等。

                                增强胎体材料的主要性能指标
	项    目
	技术指标

	克重（g/m2）
	40±1

	拉伸性能
	拉力/（N/50mm）
	≥100

	
	最大拉力时伸长率/%
	≥50

	钉杆撕裂强度/N
	≥80


4.1.7 全装修住宅室内防水工程使用防水涂料时，涂膜防水层水平面厚度不应小于1.5mm，垂直面厚度不应小于1.2mm。

4.2 防水卷材

4.2.1 全装修住宅室内防水防潮工程可选用高分子膜基湿铺防水卷材。

4.2.2 湿铺防水卷材性能指标应符合表4.2.1的规定。
表4.2.1 湿铺防水卷材的主要性能指标

	项    目
	性能指标

	
	H
	E

	拉伸性能
	拉力 / (N/50mm)
	≥300
	≥200

	
	最大拉力时伸长率 / %
	≥50
	≥180

	
	拉伸时现象
	胶层与高分子膜无分离

	撕裂力 / N
	≥20
	≥25

	耐热性
	无流淌，滴落，滑动≤2mm

	低温柔性
	-20℃，无裂纹

	卷材与卷材剥离强度（搭接边）N/mm

无处理
	   ≥1.0

	渗油性 / 张数
	≤2

	持粘性 / min
	≥30


4.2.4 防水卷材宜采用湿铺法施工，湿铺粘结料应与卷材相容，并应与基层粘结可靠。

4.2.5 卷材防水层厚度不应小于1.5mm。
4.3 刚性防水材料
4.3.1全装修住宅室内墙立面防潮施工宜选用聚合物水泥防水浆料。

表4.3.1  聚合物防水浆料的主要性能指标

	项目
	技术指标

	
	Ⅰ
	Ⅱ

	干燥时间/h
	表干时间
	≤4

	
	实干时间
	≤8

	抗渗压力
	≥0.5
	≥1.0

	柔韧性
	横向变形能力/mm
	≥2.0
	—

	
	弯折性
	—
	无裂纹

	粘结强度/MPa   （7d无处理）
	≥0.7


注：1、干燥时间项目可根据用户需要及季节变化进行调整

    2、外观：液料经搅拌后为均匀、无沉淀液体；粉料为均匀、无结块粉末。

4.3.2全装修住宅室内墙地面阴阳角和管根等细部节点可选用无机堵漏材料快速修补及预处理，以便于迅速安装。

表4.3.2  无机防水堵漏材料的主要性能指标

	项目
	缓凝型（Ⅰ型）
	速凝型（Ⅱ型）

	凝结时间
	初凝时间/min
	≥10
	≤5

	
	终凝时间/min
	≤360
	≤10

	涂层抗渗压力/MPa（7d）
	≥0.4
	—

	试件抗渗压力/MPa（7d）
	≥1.5

	粘结强度/MPa    （7d）
	≥0.6


注：外观：粉料为色泽均匀、无杂质、无结块粉末。

4.4 密封材料

4.4.1 全装修住宅室内防水防潮工程的密封材料宜采用硅酮建筑密封胶、丙烯酸酯建筑密封胶等。
4.4.2 对于地漏、大便池、排水立管等穿越楼板的管道根部，宜使用丙烯酸酯建筑密封胶嵌填，且性能指标应分别复合表4.4.2的规定。

表4.4.2 丙烯酸酯建筑密封胶的性能指标
	项目
	性能指标

	表干时间 h
	≤1

	挤出性 ml/min
	≥100

	弹性恢复率 %
	≥40

	定伸粘结性
	无破坏

	浸水后定伸粘结性
	无破坏


4.4.3 对于热水管管道根部、套管与穿墙管间隙及长期浸水的部位，宜使用硅酮建筑密封胶（F类）嵌填，其性能指标应符合表4.4.3 的规定。

表4.4.3 硅酮建筑密封胶（F类）的主要性能指标
	项目
	性能指标

	表干时间 /h
	≤3

	挤出性 ml/min
	≥80

	弹性恢复率 %
	≥70

	定伸粘结性
	无破坏

	浸水后定伸粘结性
	无破坏


4.5 防潮材料

4.5.1 墙面宜采用聚合物水泥防水浆料做防潮层。无地下室的地面可采用水性橡胶高分子防水涂料、建筑构件连接处防水密封膏、水性橡胶防水膏等水性防水涂料做防潮层。

4.5.2 采用不同材料做防潮层时，防潮层厚度宜为1.0mm～1.2mm。
5 设计

5.1 一般规定

5.1.1 全装修室内住宅的卫生间、厨房、浴室、露台及半封闭阳台、设有配水点的全封闭阳台、功能房间墙地面、独立水容器等均应进行防水设计。

5.1.2 全装修住宅室内防水设计应包括下列内容：

   1 防水构造设计；

   2 防水、密封材料的名称、规格型号、主要性能指标；

   3 排水系统设计；

   4 细部构造防水、密封措施。

5.2 功能房间防水设计

5.2.1 卫生间、浴室的楼、地面须设置防水层，墙面应设置防潮层，门口应有阻止积水外溢的措施，沉箱式卫生间宜设置二次排水措施。
5.2.2 厨房的楼、地面应设置防水层，墙面宜设置防潮层。

5.2.3 厨房、卫生间、浴室的地面防水设计应遵循刚柔相济、两道设防原则，地面及沉箱设防应采用与基层粘结牢固且具有柔韧性的防水材料；墙立面设防应采用强度高、收缩小且有一定亲水性的防水浆料。
表5.2.3 防水材料设计选用表
	施工部位
	选用材料

	沉箱式卫生间/浴室
	沉箱
	防水膏、湿铺防水卷材

	
	沉箱回填后地面
	防水膏、湿铺防水卷材

	
	墙面
	聚合物水泥防水浆料

	非沉箱式卫生间/浴室
	地面
	防水膏、湿铺防水卷材

	
	墙面
	聚合物水泥防水浆料

	厨房
	地面
	防水膏、湿铺防水卷材

	
	墙面
	聚合物水泥防水浆料


5.2.4 当厨房设有采暖系统的分集水器、生活热水控制总阀门时、楼、地面宜就近设置地漏。

5.2.5 排水立管不应穿越下层住宅的居室；当厨房设有地漏时，地漏的排水支管不应穿过楼板进入下层住户的居室。

5.2.6 厨房的排水立管支架和洗涤池不应直接安装在与卧室相邻的墙体上。

5.2.7 设有配水点的封闭阳台，墙面应设防水层。

5.2.8 独立水容器应有整体的防水构造。现场浇筑的独立水容器应采用刚柔结合的防水设计。

5.2.9 采用地面辐射采暖的无地下室住宅，底层无配水点的房间地面应在绝热层下部设置防潮层。

5.2.10 露台防水采用水性防水涂料做防水层时，应加设胎体增强材料。

5.3 技术措施 
5.3.1 全装修住宅室内防水应包括楼、地面防水 、排水，室内墙体防水和独立水容器防水、防潮。

5.3.2 楼、地面防水设计应符合下列规定：

  1 对于有排水要求的房间，应绘制放大布置平面图，并应以门口及沿墙周边为标志标高，标注主要排水坡度和地漏表面标高。

  2 对于无地下室的住宅，地面宜采用强度等级为C15的混凝土作为刚性垫层，且厚度不宜小于60mm。楼面基层宜为现浇钢筋混凝土楼板，当为预制钢筋混凝土条板时，板缝间应采用砂浆堵严抹平，并应沿通缝涂刷宽度不小于300mm的防水涂料形成防水涂膜带。

  3 混凝土找坡层最薄处的厚度不应小于30mm，砂浆找坡层最薄处的厚度不应小于20mm。找平层兼找坡层时，应采用强度等级C20的细石混凝土；需设填充层铺设管道时，宜与找坡层合并，填充材料宜选用轻骨料混凝土。

  4 装饰层宜采用不透水材料和构造，主要排水坡度应为0.5%～1.0%，粗糙面层排水坡度不应小于1.0%。

  5 防水层应符合下列规定：

对于有排水的楼、地面，应低于邻房间楼、地面20mm或做挡水门槛；当需进行无障碍设计时，应低于相邻房间面层15mm，并应以斜坡过渡。

2）柔性防水层施工完成应设置保护层，保护层或饰面层应符合下列规定：

  a 地面饰面层为石材、厚质地砖时，防水层上应用不小于20mm厚的1:3水泥砂浆做保护层。

  b 地面饰面为瓷砖、水泥砂浆时，防水层上应用不小于30mm厚细石混凝土保护层。

  c 墙面防水高度高于300mm时，防水层上应采取防止饰面层起壳剥离的措施。 
 5.3.3 墙面防水设计应符合下列规定：

1 卫生间、浴室、厨房和设有配水点的封闭阳台等墙面应设置防水层；防水层高度宜距楼、地面面层1.2m。
2 当卫生间有非封闭式洗浴设施时，花洒所在及其邻近墙面防水层高度不应小于1.8m。 

5.3.4  有防水设防的功能房间，除应设置防水层的墙面外，其余部分墙面均应设置防潮层。
5.3.5  钢筋混凝土结构独立水容器的防水、防渗应符合下列规定：

1 应采用强度等级C30、抗渗等级为P6的防水钢筋混凝土结构，且受力壁体厚度不宜小于200mm；

2 水容器内侧应设置柔性防水层；

3 设备与水容器壁体连接处应做柔性防水密封处理。
5.4 细部构造

 5.4.1  卫生间楼、地面防水层在门口处应水平延展，且向外延展的长度不应小于500mm，向两侧延展的宽度不应小于200mm（图5.4.1-1）；门口应设置止水墩，可选用水泥或水泥砂浆，设置高度不低于卫生间外侧楼地面20mm。

 [image: image10.png]250 9




     
图5.4.1-1 楼、地面门口处防水层延展示意

穿越楼板的管道及其防水套管；2-门口处防水层延展范围         [image: image2.png]8
ERSY P —1 PBAAIAN

< —2 7
—3
4

9 ——5 ——10 7





图5.4.1-2 卫生间门槛防水构造
卫生间门槛石；2-粘结层；3-防水层；4-止水墩；5-混凝土结构层；6-找平层；7-瓷砖层；8-卫生间门套；9-饰面层；10-密封处理

5.4.2  穿透防水层的管道设置套管时，套管应高出装饰层完成面20mm及以上，套管与管道间应采用防水密封材料嵌填压实（图5.4.2）。防水区域有暗埋管道时，防水层应铺设在背道背面的墙、地面防水基层上。
[image: image3.png]%S

=80




    [image: image4.png]—~ N ™o o FE




       
图5.4.2 管道穿越楼板的防水构造
  1—楼、地面面层；2—粘结层；3—防水层；4—找平层；5—垫层或找坡层；6—钢筋混凝土楼板；7—排水立管；8—防水套管；9—密封材料；10—C20细石混凝土翻边；11—装饰层完成面高度

 5.4.3  地漏、大便器、排水立管等穿越楼板的管道根部应用密封材料嵌填压实（图5.4.3）。

[image: image1.png])




[image: image5.png]— |3%—5%

%G—%E %G —%E




  
图5.4.3  地漏防水构造

1—楼、地面面层；2—粘结层；3—防水层；4—找平层；5—垫层或找坡层；6—钢筋混凝土楼板；7防水层的附件层；8—密封材料；9——C20细石混凝土掺聚合物填实

5.4.4  水平管道在下降楼板上采用同层排水措施时，楼板、楼面应做双层防水设防。对降板后可能出现的管道渗水，应有密闭措施（图5.4.4），且宜在贴临下降楼板上表面处设泄水管，并宜采取增设独立的泄水管的措施。
[image: image6.png]350

L7 Z AN
(/7
4





图5.4.4 同层排水时管道穿越楼板的防水构造

1—排水立管；2—密封材料；3—设防房间装修面层下设防的防水层；4—钢筋混凝土楼板基层上设防的防水层；5—防水管套；6—管壁间用填充材料塞实；7—附加层 

5.4.5  对于同时排水的地漏，其旁通水平支管宜与下降楼板上表面处的泄水管道联通，并接至增设的独立泄水立管上（图5.4.5）。

[image: image7.png]350





图5.4.5 同层排水时的地漏防水构造
1—产品多通道地漏；2—下降的钢筋混凝土楼板基层上设防的防水层；3—设防房间装修面层下设防的防水层；4—密封材料；5—排水支管接至排水立管；6—旁通水平支管接至增设的独立泄水立管

5.4.6 当墙面设置防潮层时，楼、地面防水层应沿墙面上翻，且至少应高出饰面层300mm。当卫生间、厨房采用轻质隔墙时，应做全防水墙面，其四周根部除门洞处，应做C20细石混凝土坎台，并应至少高出相连房间的楼、地面饰面层200mm（图5.4.6）。
[image: image8.png]111111 _ %@@w

IRTANE R \
R lirste




图5.4.6 防潮墙面的底部构造

1—楼、地面面层；2—粘结层；3—防水层；4—找平层；5—垫层或找坡层；6—钢筋混凝土楼板；7—防水层翻起高度；8—C20细石混凝土翻边

5.4.7 半封闭阳台应设置防水层（图5.4.7），宜使用水性橡胶高分子防水涂料、建筑构件连接处防水密封膏、水性橡胶防水膏等水性防水涂料。
[image: image9.png]



图5.4.7半封闭阳台防水构造
1—饰面贴砖层；2—保护层；3—防水层；4—找平层(向地漏口找坡度≥3%)；5—钢筋混凝土楼板；6—嵌填建筑密封胶；7—阳台门；
6 施工

6.1 一般规定

6.1.1 全装修住宅室内防水防潮工程应按设计施工。

6.1.2 施工前，应通过图纸会审和现场勘查，明确细部结构和技术要求，并应编制施工方案。

6.1.3 进场的防水材料，应抽样复检，并应提供检验报告。严禁使用不合格的材料。

6.1.4 防水材料及防水施工过程不得对环境造成污染。

6.1.5 穿越楼板、防水墙面的管道和预埋件等，应在防水施工前完成安装。

6.1.6 全装修住宅室内防水防潮工程的施工环境温度宜为5℃-35℃。

6.1.7 全装修住宅室内防水防潮工程施工，应遵守过程控制和质量检验程序，并应有完整检查记录。

6.1.8 防水层完成后，应在进行下一道工序前采取保护措施。 

6.1.9 防水施工流程：基层处理 - 细部构造加强 - 墙面防潮施工 - 地面防水施工 - 保护层施工
6.2 基层处理

6.2.1 基层应符合设计的要求，并应通过验收。基层应为表面坚实平整，无浮浆，无起砂，无裂缝的水泥类基面。基层达不到要求，可用水泥砂浆按1:2.5-3（水泥：砂）体积配合比做20mm厚的找平层。
6.2.2 与基层相连接的各类管道、地漏、预埋件、设备支座等应安装牢固，。

6.2.3 管道、地漏与基层的交接部位，应预留宽10mm，深10mm的环形凹槽，槽内应嵌填密封材料。

6.2.4 基层的阴、阳角及穿越楼板管根等部位宜采用无机防水堵漏材料做成圆弧形。

6.2.5  基层有失效或与基层粘结不牢固的防水层，应将其铲除干净至坚实结构层，并修补基层；做二次增强防水设防的，新做防水材料应与原防水层材料相容且耐久性相匹配。

6.3 防水涂料施工

6.3.1 水性防水涂料施工前，应洒水湿润基层，但不得有明水。

6.3.2 防水涂料在大面积施工前，应先在阴阳角、管根、地漏、排水口、设备基础根等部位施做附加层，易变形开裂特殊部位应夹铺胎体增强材料，宽度和厚度应符合要求。

6.3.3 防水涂料施工操作应符合下列规定：

   1 双组分涂料应按配比要求在现场配制，并应使用机械搅拌均匀，不得有颗粒悬浮物；
   2 防水涂料多遍施工时，前后两遍的涂刷方向应相互垂直，涂层厚度应均匀，不得有漏刷或堆积现象；
3 施工时宜先涂刷立面，后涂刷平面；

    4 夹铺胎体增强材料时，应使防水涂料充分浸透胎体层，不得有折皱、翘边等现象。
6.3.4 防水层施工完成后应保持良好通风，未干固前禁止泡水及破坏。

6.3.5露台防水加设胎体增强材料施工时，应分两道施工，第一道涂刷防水涂料同时复合胎体增强材料，待干固后再进行第二道防水施工。

6.3.6 水性防水涂料养护时间不少于72h；水性水泥基类涂料养护时间不少于48h。
6.4 防水卷材施工

6.4.1 防水卷材的施工应符合下列规定：

  1 防水卷材应在阴阳角、管根、地漏等部位先铺设附加层，附加层材料可采用与防水层同品种的卷材或与卷材相容的涂料；

  2 卷材与基层应满粘施工，表面应平整、顺直，不得有空鼓、起泡、皱折；

  3 防水卷材应与基层粘结牢固，搭接缝处应粘结牢固；

4、湿铺法施工的粘结剂是水泥浆，应选用普通硅酸盐水泥。

  5、卷材长短边搭接宽度不小于80mm，同一层相邻两幅卷材短边搭接缝错开不应小于500mm。
6.4.2 湿铺防水卷材施工时，基层应湿润，但不得有明水。

6.4.3 湿铺防水卷材在低温施工时，搭接部位可采用热风加热。 
6.5 刚性防水材料施工

6.5.1 施工前应洒水湿润基层，但不得有明水。

6.5.2 防水浆料应用机械搅拌均匀，并应随拌随用。
6.5.3 防水浆料防水层终凝后，应及时进行保湿养护，养护温度不宜低于5℃。
  6.6 密封材料施工

6.6.1 基层应干净、干燥，可根据需要涂刷基层处理剂。

6.6.2 密封施工宜在卷材、涂料防水层施工之前完成。

6.6.3 双组分密封材料应配比准确，混合均匀。

6.6.4 密封材料施工宜用胶枪挤注施工，也可用腻子刀等嵌填压实。

6.6.5 密封材料应根据预留凹槽的尺寸、形状和材料的性能采用一次或多次嵌填。

6.6.6 密封材料嵌填完成后，在硬化前应避免灰尘、破损及污染等。

7 质量验收

7.1 一般规定

7.1.1 全装修住宅室内防水防潮工程质量验收的程序和组织，应符合现行《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定。

7.1.2 全装修住宅室内防水防潮施工的各种材料应有产品合格证和性能检测报告。材料的品种、规格、性能等应符合国家现行有关标准和防水设计要求。

7.1.3 防水涂料、防水卷材、防水浆料等防水、密封材料应进行见证取样复验，复验项目及现场抽样要求应按本规范附录A执行。
7.1.4 全装修住宅室内防水防潮工程分项工程的划分符合表7.1.4的规定。

表7.1.4 室内防水工程分项工程的划分

	部位
	分项工程

	基层
	找平层、找坡层

	防水与密封
	防水层、密封、细部构造

	面层
	保护层


7.1.5 室内防水工程验收后，工程质量验收记录应进行存档。

  7.2 基层

Ⅰ 主控项目
7.2.1 防水基层所用材料的质量及配合比，应符合设计要求。

     检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和计量措施。

     检验数量：按材料进场批次为一检验批。

7.2.2 防水基层的排水坡度，应符合设计要求。

     检验方法：用坡度尺检查。
     检验数量：全数检验。

Ⅱ 一般项目
7.2.3 防水基层应抹平、压光、不得有疏松、起砂、裂缝。

     检验方法：观察检查。
     检验数量：全数检验。

7.2.4 阴、阳角处宜按设计要求做成圆弧形，且应整齐平顺。

     检验方法：观察和尺量检查。
     检验数量：全数检验。

7.2.5 防水基层表面平整度的允许偏差不宜大于4mm。

     检验方法：用2m靠尺和楔形塞尺观察和尺量检查。
     检验数量：全数检验。

  7.3 防水与密封

Ⅰ 主控项目

7.3.1 防水材料、密封材料、配套材料的质量应符合设计要求，计量、配合比应准确。

     检验方法：检查出厂合格证、计量措施、质量检验报告和现场抽样复验报告。

     检验数量：进场检验按材料进场批次为一个检验批；现场抽样复验，按本规程附录A执行。

7.3.2 在转角、地漏、伸出基层的管道等部位，防水层的细部构造应符合设计要求。

     检验方法：观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
     检验数量：全数检验。

7.3.3 防水层的平均厚度应符合设计要求。     

检验方法：用涂层测厚仪测量或现场取20mm×20mm的样品，用卡尺测量；
     检验数量：在每一个自然间的楼、地面及墙面各取一处；在每一个独立水容器的水平面及立面各取一处。

7.3.4 密封材料的嵌填宽度和深度应符合设计要求。 

     检验方法：观察和尺量检查；

     检验数量：全数检验。
7.3.5 密封材料嵌填应密实、连续、饱满，粘结牢固，无气泡、开裂、脱落等缺陷。

     检验方法：观察检查；

     检验数量：全数检验。
7.3.6 防水层不得渗漏。

     检验方法：在防水层完成后进行蓄水试验，楼、地面蓄水高度不应小于20mm。蓄水时间不应少于48h；独立水容器应满池蓄水，蓄水时间不应少于48h。
     检验数量：每一自然间或每一独立水容器逐一检验。

Ⅱ 一般项目
7.3.7 涂膜防水层与基层应粘结牢固，表面平整，涂刷均匀，不得流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷；

     检验方法：观察检查；

     检验数量：全数检验。
7.3.8 涂膜防水层的胎体增强材料应铺贴平整，每层的短边搭接缝应错开。
     检验方法：观察检查；

     检验数量：全数检验。
7.3.9 防水卷材的搭接缝应牢固，不得有皱折、开裂、翘边和鼓泡等缺陷；卷材在立面上的收头应与基层粘结牢固。

     检验方法：观察检查；

     检验数量：全数检验。
7.3.10 防水浆料各层之间应结合牢固，无空鼓；表面应密实、平整、不得有开裂、起砂、麻面等缺陷；阴阳角部位应做圆弧状。
     检验方法：观察检查；

     检验数量：全数检验。
7.3.11 密封材料表面应平滑，缝边应顺直，周边无污染。

     检验方法：尺量检查；

     检验数量：全数检验。
7.3.12 密封接缝宽度的允许偏差应为设计宽度的±10%。

     检验方法：观察检查；

     检验数量：全数检验。
  7.4 保护层

Ⅰ 主控项目

7.4.1 防水保护层所用材料的质量及配合比应符合设计要求。

     检验方法：检查出厂合格证、质量检验报告和计量措施；

     检验数量：按材料进场批次为一检验批。
7.4.2 水泥砂浆、混凝土的强度应符合设计要求。

     检验方法：检查砂浆、混凝土的抗压强度试验报告。
     检验数量：按材料进场批次为一检验批。
7.4.3 防水保护层表面的坡度应符合设计要求，不得有倒坡或积水。

     检验方法：用坡度尺检查和淋水试验。
     检验数量：全数检验。
Ⅱ 一般项目
7.4.4 保护层应表面平整，不得有裂缝、起壳、起砂等缺陷；

     检验方法：观察检查，用2m靠尺和楔形塞尺检查。
     检验数量：全数检验。
7.4.5 保护层厚度的允许偏差应为设计厚度的±10%，且不应大于5mm。
     检验方法：用钢针插入和尺量检查。
     检验数量：在每一自然间的楼、地面及墙面各取一处；在每一个独立水容器的水平面及立面各取一处。
7.5质保年限
7.5 全装修住宅室内防水防潮工程的设计使用年限应符合现行国家标准及广西壮族自治区的相关规定。

附录A 防水材料复验项目及现场抽样要求
表A.0.1 防水材料复验项目及现场抽样

	序号
	材料名称
	现场抽样数量
	外观质量检验
	物理性能检验

	1
	建筑构件连接处防水密封膏
	同品种同规格每10t产品为批，不足10t也按一批抽样。
	产品搅拌后为细腻、均匀膏状物，无凝胶、结块现象
	固体含量、不透水性、低温柔性、耐热性

	2
	水性橡胶高分子防水涂料
	同品种同规格每30t产品为批，不足30t也按一批抽样。


	产品搅拌后为细腻、均匀膏状物，无凝胶、结块现象
	固体含量、不透水性、低温柔性、耐热性

	3
	聚合物水泥防水浆料
	同品种同规格每10t产品为批，不足10t也按一批抽样。


	产品的两组分经分别搅拌后，其液体组分应为无杂质、无凝胶的均匀乳液；固体组分应为无杂质、无结块的粉末
	外观、干燥时间、抗渗压力、柔韧性、粘结强度（7d无处理）



	5
	湿铺防水卷材
	同品种同规格10000㎡为一个批，不足10000㎡也按一批抽样。
	卷材表面应平整，不允许有孔洞、结块、气泡、缺边和裂口；
	拉伸性能、撕裂力、耐热性、低温柔性、

	6
	无机防水堵漏材料
	同品种同规格每30t产品为批，不足30t也按一批抽样。


	产品应为色泽均匀、无杂质、无结块的粉末
	外观、凝结时间、涂层和试件的抗渗压力、粘结强度

	7
	丙烯酸酯建筑密封胶
	同品种同规格每2t产品为批，不足2t也按一批抽样。


	产品应为无结块、无离析的均匀细腻膏状体
	表干时间、挤出性、弹性恢复率、定伸粘结性、浸水后定伸粘结性

	8
	硅酮建筑密封胶
	
	产品应为细腻、均匀膏状物，不应有气泡、结皮和凝胶
	表干时间、挤出性、弹性恢复率、定伸粘结性、浸水后定伸粘结性


表A.0.2 现行室内防水防潮材料参照标准按表A.0.2选用

	类别
	标准名称
	标准号

	防水涂料
	建筑构件连接处防水密封膏
	JG/T 501

	
	高固型水性橡胶高分子防水涂料
	T/CECS 10016

	
	聚合物水泥防水涂料
	GB/T 23445

	
	聚合物水泥防水浆料
	JC/T 2090

	防水卷材
	湿铺防水卷材
	GB/T 35467

	密封材料
	硅酮建筑密封胶
	GB/T 14683

	
	丙烯酸酯建筑密封膏
	JC/T 484

	堵漏材料
	无机防水堵漏材料
	GB 23440


本规程用词说明
1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词；

 正面词采用“必须”，反面词采用“不应”或“不得”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词；

     正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先这样做的用词：

     正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的用词，采用“可”。

2  条文中指明应按其他关标准执行的写法为：“应符合······的规定”或“应按······执行”

引用标准名录
1 《通用硅酸盐水泥》GB175

2 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

3 《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327

4 《湿铺防水卷材》GB/T 35467
5 《建筑防水涂料中有害物质限量》JC 1066
6 《住宅室内防水工程技术规范》 JGJ 298 

7 《房屋渗漏修缮技术规程》JGJ/T 53

8 《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T 304

9 《建筑构件连接处防水密封膏》JGT501
10 《水性橡胶高分子复合防水材料应用技术规程》T/CECS 603

11 《全装修住宅室内装饰装修设计标准》DBJ/T45-086

团体标准

全装修全装修住宅室内装饰装修防水防潮工程技术规程

****

条文说明

  目   录
1 总则....................................................................................................................................................24
2 术语....................................................................................................................................................24
4 防水材料............................................................................................................................................24
 4.1 防水涂料.......................................................................................................................................24
 4.2 防水卷材.......................................................................................................................................25

 4. 4防潮材料........................................................................................................................................25
5 防水设计.............................................................................................................................................25 

5.4 细部构造..........................................................................................................................................25

6 防水施工.............................................................................................................................................25

 6.1 一般规定.........................................................................................................................................25 

6.2 基层处理..........................................................................................................................................25

6.4 防水卷材施工..................................................................................................................................25

6.6 密封施工..........................................................................................................................................25

7 质量验收.............................................................................................................................................26 

7.1 一般规定..........................................................................................................................................26

 7.3 防水与密封.....................................................................................................................................26
1  总则

1.0.1 全装修住宅室内防水防潮技术，涉及住宅建筑的功能质量及人居环境质量。旨在规范全装修住宅室内防水防潮工程的设计、选材、施工和验收，力争做到方案可靠、选材合理、施工安全、经济适用。

1.0.2 本规程将适用范围界定在“全装修住宅”。此外通过对渗漏部位及渗漏原因的分析，重点针对具有普遍性、带有共性的住宅，将全装修住宅室内防水设防区域定位卫生间、浴室、厨房、设有生活配水点的封闭阳台、露台及小型泳池等。以保障人们正常使用时，这些区域应具备的防水功能。

 1.0.3全装修住宅室内防水防潮技术规程在编制过程中，查阅了很多相关的标准。采用创新和实践相结合，遵循“一体化”的原则，积极采用了新技术、新工艺、新材料，且通过了工程实践检验。

2 术语

2.0.3 溶剂型防水涂料以有机溶剂为分散介质，靠溶剂挥发成膜防水涂料。常见有聚氨酯防水涂料、溶剂型沥青基防水涂料、溶剂型防水剂、溶剂型基层处理剂等。室内空间不大，通风条件有限，溶剂挥发将给室内环境及人身健康带来不良影响，与国家倡导的绿色环保建材方针不符。

  3 基本规定

3.0.7防水材料的选用是确保全装修住宅室内防水防潮工程的关键所在，因此，在推广应用新材料、新技术、新工艺时，应优先采用经国家权威检测部门检验合格，且被工程实践证明应用效果良好的产品。

4 防水材料

4.1防水涂料

4.1.1全装修住宅室内防水防潮工程选用的水性防水涂料应以水为连续相，以黏料（橡胶、树脂）为分散相，再加入助剂而制成的防水涂料，具有高延伸率、高弹性及低吸水性等特点。常见涂料有建筑构建连接处防水密封膏、高固型水性橡胶高分子防水涂料、水性橡胶防水膏等。

4.1.3在长期浸水条件下，有可能发生溶胀的防水涂料是指聚合物水泥防水涂料中的I型产品。这类产品中由于聚合物乳液的比例较高，所以固化后的涂膜在长期浸水的条件下，聚合物会发生溶胀，从而降低涂膜的不透水性。

4.1.5 防水涂料的有害物质限量应符合标准JC 1066中 4.1条 A级要求，此标准目前正在修订，以最终修订后的指标为准。

4.1.6 通过实践证明增强的胎体材料使用30～50 g/㎡的皮芯结构无纺布与防水涂料复合，满足了更好伏贴更好融合的施工性能，也同时能满足了防水实际应用要求。

4.1.7 厨房卫生间等墙面设防时，柔性防水层不能作为受力层，立面、坡面等部位防水层的保护层、装饰层等构造应设置受力构件。可通过钉挂钢丝网抹灰方式处理。

4.2 防水卷材

4.2.2 全装修住宅施工空间狭小，细部节点多，应选用利于满粘伏贴施工的薄型卷材。

4.4密封材料

4.4.1全装修住宅室内防水防潮工程中，各类管道、地漏、预埋件、设备支座等细部节点可采用建筑构件连接处防水密封膏加强处理。

4.4.2行业标准《丙烯酸酯建筑密封胶》JC/T484-2006中，按弹性恢复率将丙烯酸酯建筑密封胶分为弹性体(E)和塑性体(P)。明确规定弹性体密封胶用于接缝密封，塑性体密封胶仅用于一般装修工程的填缝。

4.4.3硅酮建筑密封胶的耐热性能和耐水性能均优于丙烯酸酯建筑密封胶，所以热水管周围的嵌填和长期浸水环境中，宜选用硅酮建筑密封胶。国家标准《硅酮建筑密封胶》GB/T14683-2003中，按用途将硅酮建筑密封胶分为G类和F类，明确规定G类密封胶用于镶装玻璃，F类密封胶用于接缝密封。

4.5防潮材料

4.5.1本规程中的所有防水材料原则上均可用于防潮层，但是考虑到墙面要做瓷砖粘贴或涂刷涂料等装修，因此墙面的防潮宜优先选用防水浆料。

5设计

5.2.3 墙立面采用亲水性的防水材料便于后续铺贴瓷砖更加方便考虑。材料与水接触时能被水湿润的特性称为亲水性材料，当该材料的湿润角大于90时,称为疏水性材料。

      表5.2.3 防水材料设计选用表，关于地面及沉箱设防还可采用水性橡胶高分子防水涂料、聚合物水泥防水涂料等材料。    
5.3.2  墙面防水层可通过打钉挂网做持力层防止饰面层起壳剥离的措施，对钉眼部分补涂防水密封膏加强。 
5.4细部构造

本规程中的细部构造图不代替标准图使用，仅为构造做法示意

6施工

6.1一般规定

6.1.7有些产品的最低成膜温度略高于5℃，施工环境温度视产品的性能而定。

6.2基层处理

6.2.1防水施工之前将基层上的尘土、砂浆块、杂物、油污等清除干净；基层有凹凸不平的应采用高标号的水泥砂浆对低凹部位进行找平，基层有裂缝的先将裂缝剔成斜坡槽，再采用无机防水堵漏材料进行修补；基层有蜂窝孔洞的，应先将松散的石子剔除，再用无机防水堵漏材料修补平整。

6.2.4基层阴阳角部位涂布涂料较难，卷材铺设成直角也比较困难，根据工程实践，将阴阳角做成圆弧形，可有效保证这些部位的防水质量。

6.2.5 材料相容性
6.4防水卷材施工

6.4.2湿铺卷材的粘接剂是水泥浆，润湿基层可确保水泥浆粘结料中的水分不被基层吸收而影响水泥的正常水化、硬化。

6.6密封施工

6.6.2施工前应检查接缝的形状与尺寸是否符合设计要求，若接缝发生质量缺陷应进行修补。

6.6.4挤注施工时，枪嘴对准基面、与基面成45°角，移动枪嘴应均匀，挤出的密封胶始终处于由枪嘴推动状态，保证挤出的密封胶对封内有挤压力，密实填充接缝；腻子刀施工时，腻子刀应多次将密封胶压入凹槽中。

7质量验收

7.1一般规定

7.1.2采用新材料时，复验项目及性能要求可以按产品的企业标准确定，并提供相关的技术评估或鉴定文件。

7.3防水与密封

7.3.6全装修住宅室内设置的防水层质量的好坏(是否渗漏水)将直接影响到住宅的功能和居住环境。因此本条规定全装修住宅室内防水防潮工程验收时，防水层不能出现渗漏现象。关于防水层是否渗漏水的检验方法，卫生间、厨房、浴室、封闭阳台等的楼、地面防水层和独立水容器的防水层通过蓄水试验就能够进行有效的检验；对于墙面的防水层，目前没有特别经济适用的检验方法，而且墙面防水层通常没有水压力的作用，出现渗漏的概率较低，因此本条对于墙面防水层检验未作统一规定。实际工程验收时，重点对楼、地面防水层和独立水容器的防水层进行蓄水试验即可。


